Классификация изделий и стекол защитных многослойных по стойкости к воздействию пуль.

| Класс защиты ГОСТ Р51112-97 | Класс защиты стекла ГОСТ Р51136-98 | Вид Оружия | Наименование и индекс патрона | Тип сердечника пули | Масса пули,г | Скорость пули,м\с | Дистанция обстрела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В1 | Пистолет Макарова (ПМ) | 9 мм пистолетный патрон 57-Н-181 | Стальной | 5,9 | 315±10 | 5 |
| 1 |  | Револьвер типа "Наган" | 7.62 ммревольверный патрон 57-Н-122 | Стальной | 6,8 | 265-285 | 5 |
| 2а |  | Охотничье ружьё | 18,5 мм охотничий патрон | Свинцовый | 35,0 | 390-410 | 5 |
| 2 |  | Пистолет специальный малокалиберный | 5,45 мм пистолетный патрон МПЦ 7Н7 | Стальной | 2,5 | 310-325 | 5 |
| 2 | В2 | Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62 пистолетный патрон 57-Н-132С или 57-Н-134С | Стальной | 5,5 | 420±10 | 5 |
| 3а | В3а | Автомат АК-74 | 5,45 мм патрон с пулей 7Н6 | Стальной нетермо- упрочненный | 3,4 | 880±10 | 5-10 |
| 3 |  | Автомат АКМ | 7,62 мм патрон с пулей ПС-43 | Стальной нетермо- упрочненный | 7,9 | 715±10 | 5-10 |
| 3 | В3 | Автомат АК-74 | 5,45 мм патрон с пулей 7Н10 | Стальной термо- упрочненный | 3,5 | 880±10 | 5-10 |
| 4 | В4 | Автомат АКМ | 7,62 мм патрон с пулей 57-Н-231 | Стальной термо- упрочненный | 7,9 | 715±10 | 5-10 |
| 5 | В5а | Автомат АКМ | 7,62 мм патрон (БЗ) с бронебойно-зажигательной пулей | Стальной | 7,4 | 745±10 | 5-10 |
| 5 | В5 | Снайперская винтовка (СВД) | 7,62 мм патрон СТ-2М | Стальной термо- упрочненный | 9,6 | 825±10 | 5-10 |
| 6 | В6 | Снайперская винтовка (СВД) | 7,62 мм патрон БЗ-32 | Стальной | 10,4 | 820±10 | 5-10 |

Классификация стекол защитных многослойных по устойчивости к энергии удара.

| Класс защиты по ГОСТ Р 51136-98 | Высота падения,м | Энергия удара, Дж(кгс.м) |
| --- | --- | --- |
| А1 | 3,5±0,02 | 141±2(14,1) |
| А2 | 6,5±0,02 | 262±3(26,2) |
| А3 | 9,5±0,02 | 382±4(38,2) |

Классификация стекол защитных многослойных по устойчивости к пробиванию.

| Класс защиты по ГОСТ Р 51136-98 | Удары тупой стороны топора | Удары лезвием топора | Суммарное число ударов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Встречная скорость удара V1,м\с±0,3 | Энергия удара E1,Дж±15 | Встречная скорость удара V1,м\с±0,3 | Энергия удара E1,Дж±15 |  |
| Б1 | 12,5 | 350 | 11,0 | 300 | от 30 до 50 |
| Б2 | 12,5 | 350 | 11,0 | 300 | от 51 до 70 |
| Б3 | 12,5 | 350 | 11,0 | 300 | свыше 71 |